## Slide 1: Étude des systèmes mécaniques Analyser – Concevoir – Réaliser Réaliser – Chapitre 3 Procédés d’usinage

## Slide 3: Introduction Typologie de machines
A : banc
B : poupée fixe
C : bâti
D : broche horizontale
E : poupée mobile
F : chariot longitudinal ou traînard
G : chariot transversal
H : chariot orientable ou supérieur
I : barre de chariotage
J : vis mère

## Slide 4: Introduction Typologie de machines
1 : Bâti
2 : Table
3 : Mouvement transversal
4 : Mouvement longitudinal
5 : Nez de broche
6 : Broche
7 : Inclinaison tête
8 : Mise en route
9 : Boîte de vitesse de broche
10 : Boîte de vitesse d’avance
11 : Support lunette
12 : Lunette

## Slide 5: Introduction Définitions préliminaires
La norme fixe la désignation des axes d’une machine-outil :
est parallèle à l’axe de rotation de la broche. Le sens positif est donné par l’éloignement de la pièce et de l’outil ;
est perpendiculaire à . Il a la direction du plus grand déplacement. Le sens positif est donné par l’éloignement de l’outil par rapport à la pièce ;
est tel que le trièdre soit orthonormé direct ;
désignent les axes de rotation autour de et .

## Slide 6: Introduction Définitions préliminaires

## Slide 7: Introduction Définitions préliminaires

## Slide 8: Introduction Surfaces générées

## Slide 9: Introduction Mise en position isostatique

## Slide 10: Introduction Cellule élémentaire d’usinage

## Slide 11: LE TOURNAGE

## Slide 12: Le tournage Les machines

## Slide 13: Le tournage Les machines

## Slide 14: Le tournage Les porte outils

## Slide 15: Le tournage Outils

## Slide 16: Le tournage Porte pièce
Le porte pièce est à l’interface entre la pièce est la machine. À ce titre, il doit répondre à plusieurs exigences :
  permettre à l’outil d’usiner la pièce ;
  permettre la lubrification de la coupe ;
  mettre la pièce en position (MIP) ;
  maintenir la pièce en position (MAP) ;
  être aisément manipulable ;
  permettre l’évacuation du copeau ;
  mettre et maintenir en position le montage de la pièce dans la machine.

## Slide 17: Le tournage Pièces

## Slide 18: Le tournage Pièces

## Slide 19: Le tournage Pièces

## Slide 20: Le tournage Pièces

## Slide 21: Le tournage Pièces

## Slide 22: Le tournage Pièces

## Slide 23: Le tournage Pièces

## Slide 24: Le tournage Pièces

## Slide 25: Le tournage Pièces

## Slide 26: Le tournage Pièces

## Slide 27: Le tournage Pièces

## Slide 28: Le tournage Pièces

## Slide 29: Le tournage Contrat de phase

## Slide 30: Le Fraisage

## Slide 31: Le fraisage Les machines

## Slide 32: Le fraisage Les porte outils

## Slide 33: Le fraisage Outils

## Slide 34: Le fraisage Outils

## Slide 35: Le fraisage Porte pièce

## Slide 36: Le fraisage Pièces

## Slide 37: Le fraisage Pièces

## Slide 38: Le fraisage Pièces

## Slide 39: Le fraisage Pièces

## Slide 40: Le fraisage Pièces

## Slide 41: Le fraisage Pièces

## Slide 42: Le fraisage Pièces

## Slide 43: Le fraisage Pièces

## Slide 44: Le fraisage Contrat de phase

## Slide 45: Coupe des métaux Matériaux des outils
De bonnes conditions d’usinage sont garanties par un choix pertinent du matériau de l’outil en fonction du matériau à usiner. Les principaux matériaux d’outils sont :
  les aciers trempés dits « rapides » qui sont des aciers fortement alliés dont le pourcentage en carbone dépasse les 0,7%. En fonction des matériaux à usiner on leur adjoint du tungstène (W), du molybdène (Mo) ou du vanadium (V) (pour la résistance à l’usure) du chrome (Cr) (pour sa capacité à être trempé), du cobalt (Co) (pour améliorer la dureté à chaud) ou du manganèse (Mn) (pour minimiser la déformation) ;
  les carbures métalliques issus de la métallurgie des poudres. Ils sont composés de carbures de tungstène, titane, tantale ou niobium auxquels on adjoint un liant (souvent du cobalt) ;
  les céramiques composées d’alumine et d’oxyde métallique ;
  les diamants.

## Slide 46: Coupe des métaux Géométrie de la zone de coupe

## Slide 47: Coupe des métaux Principe de formation du copeau

## Slide 48: Coupe des métaux Mécanisme d’usure
Les principaux mécanismes d’usure des outils sont l’usure en cratère et l’usure en dépouille. Dans le cadre de l’usure en cratère, le copeau vient frotter sur la face de coupe créant au cours du temps un cratère qui va entrainer la casse de l’outil.
L’usure en dépouille a lieu sur la face de dépouille. Le frottement du copeau sur cette surface va provoquer son affaissement puis sa ruine

## Slide 49: Coupe des métaux Puissance de coupe

## Slide 50: Coupe des métaux Puissance de coupe

## Slide 51: Coupe des métaux Puissance de coupe

## Slide 52: Usinage CN De la conception à la fabrication

## Slide 53: Usinage CN Structure d’un axe asservi

## Slide 54: Usinage CN Usinage Grande Vitesse

## Slide 55: Les autres procédés de fabrication Taille des engrenages

## Slide 56: Les autres procédés de fabrication Électro érosion

## Slide 57: Les autres procédés de fabrication Rectification

## Slide 58: Les autres procédés de fabrication Polissage

## Slide 59
FIN

## Slide 60
Tournage conventionnel
  http://www.youtube.com/watch?v=4w8EB2rBU0I
Tournage à commande numérique
  http://www.youtube.com/watch?v=iKizLfzz7GM
Tournage multi axes
  http://www.youtube.com/watch?v=idlmPiYb6Zo
Présentation

## Slide 61
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=ZAn0eqRpLF0&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=iKizLfzz7GM
http://www.youtube.com/watch?v=ny04UDEnJ6Q
http://www.youtube.com/watch?v=uUx3ihrKjYE
Pièces de grand diamètre
  http://www.youtube.com/watch?v=LbvRPLHq2So
  http://www.youtube.com/watch?v=q7vw50-ApDc (Centre vertical)

## Slide 62
Fraisage conventionnel
  http://www.youtube.com/watch?v=l-PPh8KFjMM
Fraisage à commande numérique
  http://www.youtube.com/watch?v=qe9kLhKxDRo
Présentation

## Slide 63
Les outils
Usinage sur le flanc - Contournage
http://www.youtube.com/watch?v=UGkVP3AqL3g

## Slide 64
Les outils
Usinage de formes complexes
http://www.youtube.com/watch?v=ENfisXbgJII
http://www.youtube.com/watch?v=QJ3zTzP-VQM&list=UUnbvK04xut4Ri62dHIQ4vJQ&index=19

## Slide 65
http://www.youtube.com/watch?v=YP3MZP2-gzU&list=UUnbvK04xut4Ri62dHIQ4vJQ
http://www.youtube.com/watch?v=nzb-i7-fuq8&list=UUnbvK04xut4Ri62dHIQ4vJQ
http://www.youtube.com/watch?v=Cs2A1jaaxRQ&list=UUnbvK04xut4Ri62dHIQ4vJQ
http://www.youtube.com/watch?v=FBMpyhk_heI&list=UUnbvK04xut4Ri62dHIQ4vJQ
http://www.youtube.com/watch?v=UB3UZ6Y_ed4
http://www.youtube.com/watch?v=gzlcBrwVThQ
http://www.youtube.com/watch?v=gzlcBrwVThQ
http://www.youtube.com/watch?v=qe9kLhKxDRo
http://www.youtube.com/watch?v=Fjzhygzafr0
http://www.youtube.com/watch?v=NDzUiZsbQtw
Videos

## Slide 66
Les aciers rapides
  Aciers fortement alliés
  Pourcentage de carbone supérieur à 0,7
  Aciers trempés
  Eléments d'addition
Les matériaux à outils
Matériaux
Elément d’addition | Effet
Carbone | ↗ La dureté ↘ Ductilité
Tungstène | ↗ résistance à l’usure
Molybdène | ≈ Tungstène
Vanadium | ↗ résistance à l’usure
Chrome | ↗ trempabilité
Cobalt | ↗ la dureté à chaud
Manganèse | Évite la déformation

## Slide 67
Les carbures
  Composants
    Substances dures (70 à 90%)
      Carbure de tungstène
      Carbure de titane
      Carbure de tantale
      Carbure niobium
    Substances liantes (10 à 30%)
      Cobalt
      Nickel ou fer
Les céramiques
  Alumine (Al2O3) et oxyde métallique
  Matériau fragile mais d’une grande dureté
Les diamants
Revêtement :
  Dépôt par CVD sur des carbures (carbure ou nitrure de titane, alumine)
  Aumgente le résistance à l’usure
Les matériaux à outils
Matériaux

## Slide 68
Les matériaux à outils
Porte plaquettes & Plaquettes

## Slide 69
Les matériaux à outils
Porte plaquettes & Plaquettes

## Slide 70
La géométrie de la pièce dépend directement de la géométrie (et de l’acuité) de l’arête de coupe.
Diminuer la vitesse de coupe permet d’augmenter la durée de vie de l’outil …
  … mais diminue la productivité
L'usure des outils
Mécanismes d’usure

## Slide 71
L'usure des outils
Notion de brise copeau
La fragmentation du copeau permet
  De ne pas altérer la surface
  D’évacuer plus facilement la chaleur de la coupe
  De réduire l’usure de l’outil

## Slide 72
Usure en cratère Kt
Usure en dépouille Vb
Autres types d'usure
  Usure par ffondrement d'arête
  Usure en entaille
  Usure par fissuration
L'usure des outils
Les manifestations de l'usure

## Slide 73
Modèle de Taylor
  T temps en min
  V : Vitesse en m/min
  Cv, n : constantes
L'usure des outils
Lois d'usure

## Slide 74
Géométrie des outils

## Slide 75
Efforts et Puissance de coupe
Théorie de Merchant

## Slide 76
Fp : force transversale
Fc : force de coupe – direction définie par Vc
Ff : force d'avance – direction définie par le vitesse d'avance
Efforts et Puissance de coupe
Modèle pratique